Elementos de Física do Estado Sólido

Trabalho 4:

Difracção de Raios X

Os raios X são ondas electromagnéticas de comprimento de onda da ordem do 1Å. O seu comprimento de onda é portanto da ordem de grandeza do espaçamento dos átomos numa rede cristalina. Este é um aspecto muito importante pois, como se viu em Elementos de Física, torna possível a observação do fenómeno da difracção e a obtenção de informação sobre o objecto que difracta a radiação. No caso de um cristal, a difracção é feita pelos átomos da rede cristalina. A radiação difractada é no entanto mais intensa segundo determinadas direcções. A lei de Bragg estabelece essas direcções utilizando simplesmente um princípio de interferência construtiva.

Questão (revisão de Elementos de Física):

Com o auxílio da figura em baixo, obtenha a lei de Bragg:

Explique o significado das diversas quantidades nesta fórmula.

Um padrão de raios X surge nas direcções para as quais a lei de Bragg é satisfeita. Esta equação impõe condições muito restritas aos valores de ( e ( para ser satisfeita. Em geral, um feixe monocromático incidindo sobre um cristal não produz um padrão visível. A forma de satisfazer a lei de Bragg para diversas direcções obtém-se variando ou o valor de ( ou o valor de ( durante a experiência. A forma como estas quantidades são manipuladas distingue os três principais métodos de difracção:

                               (

________	________

Método do cristal rotativo	constante	variável (em parte)

Método de pós (Debye-Scherrer)	constante	variável

Método de Laue	variável	constante

No método do cristal rotativo, a amostra é posta a rodar, sendo sobre ela incidido um feixe de raios X monocromático. Durante a rotação o ângulo de incidência nos diversos planos atómicos vai variando. Sempre que é satisfeita a lei de Bragg um ponto será gravado numa película fotográfica contida num suporte cilíndrico colocado à volta da amostra. Através da posição dos pontos registados e da sua intensidade torna-se possível determinar a estrutura da célula unitária bem como as suas dimensões.

O método dos pós consiste em fazer incidir o feixe de raios X sobre um pó (conjunto aglomerado de microcristais). Dada a orientação aleatória dos diversos microcristais, a radiação incide em planos orientados segundo vários ângulos. De forma idêntica à anterior, sempre que a lei de Bragg é verificada, um ponto será gravado na película, dando origem a um conjunto de riscas. Das posições destas e das suas intensidades pode-se, uma vez mais, extrair informação sobre a rede unitária e sua dimensão.

O método de Laue será o utilizado na experiência desta aula. Neste caso o cristal estará fixo, mas a banda contínua de radiação obtida no tubo de raios X permite varrer vários valores de Mais uma vez, sempre que a lei de Bragg for verifica um ponto será gravado numa película (ver figura em baixo). Do conjunto de pontos gravados conseguir-se-á extrair informação sobre a estrutura da rede unitária da amostra utilizada. Dado não se conhecer exactamente o valor dos diversos comprimentos de onda correspondentes aos diversos pontos gravados na película, não se conseguirá obter informação sobre a dimensão da estrutura.

# Parte 1 do Trabalho

# Determinação dos parâmetros da célula unitária de um cristal

Na primeira parte do trabalho pretende-se estimar o espaçamento dos átomos numa estrutura cúbica simples. Para tal usam-se diversos monocristais: Li F, Na Cl, KCl, RbCl.

- Utilizando os raios iónicos dos iões que compõem estes cristais, comece por estimar um valor teórico para a constante da rede. Por exemplo, no caso do cristal de LiF pode-se estimar, somando os raios iónicos correspondentes: R(LiF)~ R(Li+)+ R(F-)=1.36+0.6 Å.

- Complete a tabela em baixo, determinando através da Lei de Bragg os valores esperados teóricos obtidos onde devem ser observados máximos de intensidade. Admita que a radiação é essencialmente composta por dois comprimentos de onda distintos, de valores ;  λ Kα = 154 pm  ;  λ Kβ = 138 pm.

| Cristal | d | Picos | n=1 | N=2 | n=3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (teórico) |  | 2θ (teórico) | 2θ (teórico) | 2θ(teórico) |
| LiF |  | Cu(Kα) |  |  |  |
|  |  | Cu(K() |  |  |  |
| NaCl |  | Cu(Kα) |  |  |  |
|  |  | Cu(K() |  |  |  |
| KCl |  | Cu(Kα) |  |  |  |
|  |  | Cu(K() |  |  |  |
| RbCl |  | Cu(Kα) |  |  |  |
|  |  | Cu(K() |  |  |  |

Com vista a preencher a tabela seguinte correspondente aos valores  experimentais, siga o procedimento experimental apresentado de seguida.

| Cristal | d (exp) | Picos | n=1 | n=2 | n=3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2θ (exp) | 2θ (exp) | 2θ(exp) |
| LiF |  | Cu(Kα) |  |  |  |
|  |  | Cu(K() |  |  |  |
| NaCl |  | Cu(Kα) |  |  |  |
|  |  | Cu(K() |  |  |  |
| KCl |  | Cu(Kα) |  |  |  |
|  |  | Cu(K() |  |  |  |
| RbCl |  | Cu(Kα) |  |  |  |
|  |  | Cu(K() |  |  |  |

Procedimento Experimental

a) Colocar um cristal no suporte, assegurando que a maior face do cristal se encontra na posição de reflexão. A reflexão ocorre na face mais polida do cristal.

b) Colocar o colimador de feixe primário (582001) à saída da válvula, com a fenda de 1 mm de diâmetro na posição vertical.

c) Posicionar o slide colimador de 3 mm (562016) na posição E.S.13 e o slide colimador de 1 mm (562015) na posição E.S.18.

d) Garantir, com o máximo de cuidado, que a placa giratória (“slave plate”) se encontra na posição zero, bem como o braço transportador.

e) Olhar através das fendas colimadoras e observar que a direcção do feixe primário intercepta a superfície do cristal.

f) Inserir o tubo contador (55901) com o suporte do tubo de Geiger-Muller (55463) nas posições E.S.21 e E.S.24. Ligar o tubo contador ao “ratemeter” (57552).

g) Ligar o aparelho de raios-X com tensão igual a 30 kV e I=0,05 mA.

h) Rodar cuidadosamente o braço transportador desde a sua posição mínima (cerca de 11,2º) até a sua posição máxima (cerca de 124,2º).

i) Através do sinal sonoro do “ratemeter” e dos valores registados no mostrador localizar as posições angulares correspondentes aos máximos de intensidade. Registar os valores obtidos e fazer o tratamento de dados adequado.

# Parte 2 do Trabalho

###### Determinação do Espectro da radiação incidente

Para o pico de maior intensidade, efectuar 5 registos (separados por algum tempo) para 10 ângulos diferentes. Utilizando a lei de Bragg, obtenha um gráfico da Intensidade da radiação difractada em função do comprimento de onda.

# Parte 3 do Trabalho

###### Registo numa película fotográfica de um padrão de Difracção

# Material Utilizado

Kit Acessório I (55466)

Filmpak2 (554892)

Transferidor

### Procedimento Experimental

- Colocar o cristal sobre a abertura circular, com 1 mm de diâmetro, do colimador do feixe primário (582002), usando fita adesiva.

- Colocar o braço transportador auxiliar o colimador e o minicristal à saída do tubo de raios-X. Alinhar o eixo longitudinal do minicristal a um ângulo de 45º.

- Carregar a cassete de filme (562013), sem o escudo de feixe primário, com o filme de dimensões 38 mm ( 35 mm do filmpack2 (554892).

- Localizar a cassete na posição E.S.2 do braço transportador auxiliar, expondo aos raios-X durante 30 minutos, de forma a obter o padrão de Laue.

#### Exemplo de Resultados a Obter