Elementos de Física do Estado Sólido

Trabalho nº5:

## Estudo da mobilidade de Hall do Germânio tipo-p

Objectivos

Neste trabalho prático, pretende-se determinar para uma placa de germânio tipo-p:

- A condutividade em função da temperatura através do método de Van der Pauw.

- A constante de Hall em função da temperatura.

E a partir  destas determinações, achar:

- O tipo de portadores.

- A mobilidade dos portadores de carga.

5.1 Introdução

O efeito de Hall é utilizado usualmente para caracterizar materiais semicondutores, uma vez que permite, quando conjugado com medidas de condutividade, determinar o tipo de portadores, a concentração de portadores e a sua mobilidade. Medidas isoladas de condutividade em semicondutores permitem apenas determinar o produto da concentração e da mobilidade de portadores. O conhecimento da dependência na temperatura destas quantidades permite ainda a determinação do hiato de energia do semicondutor e de características das impurezas no semicondutor tais como a sua concentração e a sua energia de ligação.

5.1.1 Condutividade

A condutividade de um semicondutor está relacionada com as concentrações e as mobilidades dos portadores através da expressão

(5.1)

onde as mobilidades de electrões e buracos (respectivamente, µn e  µp), para campos eléctricos não muito elevados, são independentes do campo aplicado e onde q, p e n são respectivamente a carga dos portadores, a concentração de buracos e a concentração de electrões.  Esta expressão aplica-se a um semicondutor quando as concentrações de electrões e buracos são ambas significativas. Quando um semicondutor é dopado com impurezas apropriadas, os portadores de carga passam a ser predominantemente de um tipo (ou electrões ou buracos). Assim, para semicondutores do tipo-p ou  tipo-n, a expressão anterior pode ser aproximada respectivamente por

ou				(5.2)

A condutividade de um material semicondutor depende da sua temperatura, podendo-se considerar três intervalos de variação distintos: i) para baixas temperaturas, encontramos o regime de condução activada, onde à medida que a temperatura aumenta o número de portadores aumenta como resultado de uma ionização crescente das impurezas e consequentemente a condutividade aumenta; ii) à medida que a temperatura aumenta observa-se uma estabilização da condutividade com a temperatura, associada a uma ionização completa de todas as impurezas. Este é o regime de condução extrínsica; iii) a elevadas temperaturas, a condução é designada por intrínseca. Nesta situação, os portadores são transferidos por excitação térmica desde a banda de valência até à banda de condução. Nesta última situação, a concentração de electrões na banda de condução e a concentração aproximadamente igual de buracos na banda de valência crescem segundo a relação

,			(5.3)

sendo Eg a energia de hiato, T a temperatura absoluta e kB a constante de Boltzmann (1.3806 ( 10-23 J K-1 ).  Consequentemente, a dependência da condutividade, (, com a temperatura, a altas temperaturas,  é descrita pela seguinte expressão

(5.4)

uma vez que as mobilidades variam apenas como uma potência da temperatura (mais detalhes serão dados noutra secção).

5.1.2 Constante de Hall

Se um semicondutor, com a forma de uma barra rectangular, e no qual circula uma corrente eléctrica, é colocado num campo magnético perpendicular á corrente, surge uma f.e.m. perpendicular à corrente – designada por voltagem de Hall, UH.

Figura 5.1: Esquema da montagem experimental que permite a observação do efeito de Hall.

Este fenómeno é devido à força de Lorentz: os portadores de carga que originam a corrente ao longo da barra são flectidos pelo campo magnético consoante o seu sinal de carga e a sua velocidade. Quando o campo é moderado, a tensão de Hall UH pode aproximar-se por

(5.5)

onde t é a espessura da placa semicondutora, RH é designada por constante de Hall, Ix é a corrente e Bz é o campo magnético.  Uma vez que cargas positivas e negativas se movem em direcções opostas no semicondutor, ambas são desviados na mesma direcção pelo campo magnético. Se as direcções da corrente e do campo magnético forem conhecidas, o sinal da tensão de Hall indica-nos se a corrente é devida predominantemente a electrões ou a buracos. Dada a convenção de sinal indicada na Figura 1, a tensão de Hall é positiva para buracos.

É possível demonstrar que a constante de Hall está relacionada com as mobilidades e as concentrações de portadores através da expressão

(5.6)

onde r é o factor de Hall , da ordem da unidade, e que neste trabalho assumiremos ser 1.

A expressão anterior da constante de Hall não permite identificar nenhum parâmetro do semicondutor, a não ser que se possa fazer alguma simplificação. Assim, se a condutividade do semicondutor estiver dominada por electrões com carga -e (semicondutor do tipo-n) e µn / µp > 1,

(5.7)

Se a condutividade do semicondutor estiver dominada por buracos (semicondutor do tipo-p)

(5.8)

Note que a constante de Hall tem sinais opostos para semicondutores do tipo-n e do tipo-p. As equações anteriores permitem a determinação das concentrações de portadores, p ou n, e quando combinadas com as equações (5.2) para a condutividade, permitem a determinação das mobilidades dos portadores, µn ou µp .

A interpretação das medidas no efeito de Hall é simples no caso de apenas um tipo de impurezas e a temperaturas baixas. A presença de varios tipos de impurezas ou concentrações de electrões e buracos da mesma ordem tornam esta interpretação não trivial.

5.1.3 Dependência na temperatura da mobilidade

A combinação das medidas de condutividade e da constante de Hall a temperatura variável permite a determinação da dependência na temperatura da mobilidade,

(5.9)

A partir da dependência na temperatura da moblidade é possível averiguar que tipo de dispersão afecta os portadores de carga (impurezas, vibrações da rede cristalina, etc). Por exemplo, a dispersão por impurezas tem uma dependência da forma

(5.10)

e a dispersão por vibrações da rede,

.					(5.11)

No caso de semicondutores fortemente dopados, a dispersão por impurezas domina a temperatura baixas enquanto que a dispersão por vibrações da rede domina a temperaturas elevadas (ver figura 5.2).

Figura 5.2: A mobilidade em função da temperatura.

5.2 Preparação do trabalho

1) Deduza as equações (5.2) para a condutividade e (5.7) e (5.8) para a constante de Hall.

2) Sabendo que a condutividade varia com a temperatura da amostra, linearize a expressão 5.4 com o objectivo de determinar a energia de hiato do material.

3) Assumindo uma temperatura ambiente de 20ºC, determine  a diferença de potencial no termopar correspondente a 175ºC a partir da equação (5.12).

5.3 Procedimento experimental

A figura 5.3 mostra o esquema do circuito eléctrico implementado. A amostra de Germânio é conectada através de uma resistência de 330 ( (em série) a uma fonte de tensão variável DC (obtida por aplicação de um circuito rectificador à fonte de tensão AC de 15 V – ver anexo 5.B).

Figura 5.3: Esquema experimental do circuito eléctrico implementado.

Figura  5.4: Fotografia da montagem experimental.

A corrente que circula no circuito é medida com um amperímetro. A corrente não deve exceder nunca os 30 mA.

Atrás da amostra de Germânio, encontra-se um elemento resistivo, que deverá ligado à saída de tensão alternada da fonte de alimentação (de 6 V) quando se pretender aquecer a amostra de germânio. A temperatura máxima permissível na amostra é de 175 ºC, não se devendo exceder este valor. Não tocar na amostra devido ao perigo de queimaduras sérias. A temperatura na amostra é determinada, através de um termopar e de um mili-voltímetro (ver anexo) e é dada pela relação

(5.12)

onde UT é a diferença de potencial no termopar, α = 40 mV/K e T0 é a temperatura ambiente.

As dimensões da amostra de Germânio são 20 mm ( 10 mm ( 1 mm. O campo magnético é gerado por duas bobines ligadas em série alimentadas pela saida DC da fonte de tensão. Este campo magnético é medido por uma sonda de Hall que deve ser calibrada a campo nulo.

a) Determinação da condutividade a temperatura variável pelo método de Van der Pauw

Temperatura ambiente:

- Registar o valor da temperatura ambiente (~ 20ºC). O voltimetro do termopar deverá indicar uma leitura nula.

- Realizar a montagem indicada na figura abaixo (os pontos A, B, C e D encontram-se indicados na placa - ver anexo)

- Ajustar a fonte de alimentação (ou melhor, o potenciometro) até medir uma corrente de 30 mA .

- Medir VCD=VD-VC.

- Alterar as ligações de modo a obter a montagem indicada na figura abaixo

- Medir VBC=VC-VB.

Temperatura variável:

- Realizar novamente a primeira das montagens anteriores.

- Ajustar a fonte de alimentação (ou melhor, o potenciometro) até medir uma corrente de 30 mA.

- Ligar a grelha de aquecimento na parte anterior da placa à fonte de tensão AC (de 6V). A temperatura máxima permissível na amostra é de 175 ºC, não se devendo exceder este valor.

- Medir VCD=VD-VC cada vez que o voltimetro do termopar registe uma variação de 0.2 mV (equivalente a uma variação de temperatura de 5 ºC). Assumir RBC,AD=RAB,DC.

b) Determinação da constante de Hall

Temperatura variável:

- Insira a placa de germânio no electromagneto  com muito cuidado de modo a não danificar o cristal, nem dobrar a placa. Não tocar na amostra devido ao perigo de queimaduras sérias.

- Realizar a montagem indicada na figura abaixo

- Aquecer a amostra de Germânio até 175ºC, ligando a grelha de aquecimento na parte anterior da placa à fonte de tensão AC (de 6V).  Durante o aquecimento, a sonda de Hall não deve estar colocada!

- Com o campo magnético desligado e os polos retirado de cima das bobines (para não medir magnetismo residual), ajustar o potenciómetro até se medir uma corrente de 30 mA.

- Colocar a sonda de Hall (junto à amostra de Germânio) e  calibrar a voltagem de Hall para zero, utilizando para esse efeito o respectivo botão no aparelho de medida do campo magnético.

- Colocar os polos no cimo das bobines.

-Aplicar um campo magnético à amostra (da ordem de 0.2T), aplicando uma diferença de tensão às bobines. É mais conveniente aplicar a voltagem máxima e regular o campo magnético ajustando o botão da corrente máxima.

- Retirar a sonda de Hall.

- Medir a voltagem de Hall.

-Inverter o sentido da corrente nas bobines (equivalente a inverter o campo magnético) e medir novamente a voltagem de Hall.

- Repetir a medição da voltagem de Hall para as duas orientações do campo, cada vez que o voltimetro do termopar registe uma variação de 0.2 mV (equivalente a uma variação de temperatura de 5 ºC).

Temperatura ambiente:

-À temperatura ambiente e com campo magnético constante, medir a voltagem de Hall em função da corrente que atravessa a amostra de Germânio.

- Medir também medir a voltagem de Hall em função do campo magnético aplicado.

5.4 Tratamento de dados

Temperatura ambiente:

1) Represente graficamente a voltagem de Hall em função da corrente à temperatura ambiente e calcule os parâmetros da recta, através do método dos mínimos desvios quadrados. Determine o valor da constante de Hall do Germânio corrente à temperatura ambiente e o respectivo erro associado. Identifique os  portadores de carga.

2) Represente graficamente a voltagem de Hall em função do campo magnético aplicado à temperatura ambiente. Determine o valor da constante de Hall do Germânio corrente à temperatura ambiente e o respectivo erro associado.

3) Determine a mobilidade dos portadores à temperatura ambiente.

Temperatura variável:

1) Represente graficamente a condutividade em função da temperatura.

2) Represente graficamente a constante de Hall em função da temperatura.

3) Represente graficamente a mobilidade dos portadores em função da temperatura. Identifique o mecanismo de dispersão dominante.

5.5 Bibliografia

Donald A Neamen, Semiconductor Physics and Devices, McGraw-Hill, 3ª edição, 2003.

Guia de Tratamento dos Dados Experimentais, Disciplina de Mecânica, Universidade de Aveiro, 2001.

5 - ANEXO

5.A - Descrição da placa de germânio-n e germânio-p

O cristal de germânio está montado no centro de uma placa que internamente contem uma grelha de aquecimento cuja temperatura é controlada por um termopar. As 4 outras conexões ao cristal permitem a medida da tensão de Hall e corrente através do cristal. A placa deve ser colocada entre os polos do electromagneto para submeter o cristal a um campo magnético.

5.B - Circuito rectificador de ponte com filtro RC

O circuito rectificador utiliza 4 díodos numa estrutura em ponte de modo a obter rectificação de onda completa.

5.C - Metodo de Van der Pauw para a determinação da condutividade

A condutividade de um material  (semicondutor), (, numa medida segundo o método de dois pontos (aplicação da lei de Ohm), é dada por:

(7.2)

onde ( é a resistividade do material e l, A, I e U são, respectivamente, o comprimento, a secção, a corrente e a queda de tensão aos terminais da amostra. Este método apresenta um problema: o facto da resistência dos contactos no semicondutor  poder falsear a medida da resistividade da amostra semicondutora.

O método de van der Pauw permite eliminar este problema. Este método permite a medida da resistividade de uma amostra plana, de forma arbitrária, que cumpra os requisitos seguintes:

- os contactos estão na periferia da amostra,

- os contactos são suficientemente pequenos,

- a amostra tem uma espessura homogénea t,

- a superfície da amostra é simplesmente conexa, isto é, não tem buracos.

Van der Pauw demonstrou que, se numa amostra de forma arbitrária se realizam 4 contactos que verificam as condições anteriores, a resistividade vem dada por

onde

; 	.

# Text boxes

z

x

y

Ge

A

V

D

A

B

C

B

A

D

C

V

A

Ge

Ge

A

V

D

A

B

C

B

T3/2

T-3/2

vibrações

impurezas

Log µ

Log T

D

B

C

A

B

VDC

V

A

IAB